## Slide 1: AISI439
1
Indenter radius: 1um 2um 5um 20 um
Loading rate 20nm/s
For each indenter radius:
a/R=0.25 and a/R=0.5 are tested
a: contact radius
R: Indenter radius

## Slide 2: AISI439
1
Indenter radius 1um
tau0 | 105
taucs | 234
h0 | 800
A | 1.2
m | 77.3
Critical area: 2um
Minimum mesh: 0.1um

## Slide 3: AISI439
1
Indenter radius 2um
tau0 | 105
taucs | 234
h0 | 800
A | 1.2
m | 77.3
Critical area: 2.5um
Minimum mesh: 0.125um

## Slide 4: AISI439
1
Indenter radius 5um
tau0 | 105
taucs | 234
h0 | 800
A | 1.2
m | 77.3
Critical area: 3um
Minimum mesh: 0.15um

## Slide 5: AISI439
1
Indenter radius 20um
tau0 | 105
taucs | 234
h0 | 800
A | 1.2
m | 77.3
Critical area: 12um
Minimum mesh: 0.6um

## Slide 6: AISI439
1
Indenter radius 1um

## Slide 7: AISI439
1
Indenter radius 2um?

## Slide 8: AISI439
1
Indenter radius 5um

## Slide 9: AISI439
1
Indenter radius 20um

## Slide 10: AISI439
1
Hardness

## Slide 11: AISI439
1
Hardness

## Slide 12: AISI439
1
Hardness

## Slide 13: AISI439
1
Hardness
Indenter radius R (um) | contact radius a (um) | Hardness (Gpa) |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | Average
1 | 0.25 | 3.74 | 3.90 | 3.82 | 3.82
 | 0.5 | 3.69 | 3.61 | 3.70 | 3.67
2 | 0.5 | 3.46 | 3.43 | 3.35 | 3.41
 | 1 | 2.91 | 3.07 | 3.09 | 3.02
5 | 1.25 | 2.83 | 2.61 | 2.66 | 2.70
 | 2.5 | 2.32 | 2.30 | 2.16 | 2.26
20 | 5 | 1.27 | 1.25 | 1.24 | 1.25
 | 10 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84